### borstweringen – aluminium en veiligheidsglas |VH|m

### De metalen balustrades worden geproduceerd en geplaatst door een EN 1090-3 gecertificeerd bedrijf. Conform VERORDENING (EU) Nr. 305/2011.

##### Materiaal

##### Aluminium legering: EN AW 6060-T66. Volgens EN12020-1 & 12020-2.

##### Interne schroeven: Roestvast staal A2. Volgens EN ISO 3506-1

##### Glas:

##### Gelaagd glas volgens EN12543-2 en EN12543.

##### Veiligheidsklasse volgens EN 12600: 1B1.

##### Randen volgens EN ISO 12543-5: Blinkend geslepen.

##### DOP en CE merk volgens EN 14449:2005 + AC:2005

  - De samenstelling is 6+6mm.

  - De tussenlaag is

    - (ofwel)  2 x Polyvinylbutyral

    - (ofwel)  1 x Sentryglas

##### Optische eisen: Lichtdoorlating volgens NBN EN 410 : min 87 %.

    - Prestaties

      - Een rekennota volgens NBN B03-004 2017 wordt vooraf goedgekeurd. Deze rekennota houdt tevens rekening met de plaatselijke winddruk.

      - De gehele constructie voldoet aan de NBN B03-004 (2017).

        - (ofwel): Residentiële gebouwen(klasse A) Qk,h= 0.5kN/, Qk,h1=1kN en Qk,h2=0.5kN

        - (ofwel): Openbare gebouwen(klasse B&C) Qk,h= 1kN/, Qk,h1=1kN en Qk,h2=0.5kN

        - Basiswinddruk :…………………

      - DOP & CE merk volgens EN 1090.

    - Verankering van de balustrade.

      - De verankering gebeurd volgens detail …

      - De wijze van bevestiging op het onderliggende beton gebeurd door middel van chemische ankers, berekend volgens de gepaste ETAG methode.

    - Specificaties

      - Het betreft modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen. De nodige referenties, typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.

      - Type : Model : Le Havre.

      - Fabrikant: www.maene.com

- De leuning is opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium balusters gevormd uit een rechthoekige balk 40 x 130mm. Het binnenste gedeelte bestaat uit een rechthoekige buis van 37 x  61mm, het buitenste gedeelte uit een H-profiel van 37 x 28mm. De 2 profielen zijn verbonden met een plat van 35 x 2mm. De verscheidene profielen zijn aan elkaar verbonden door extrusie.

- Het verbindingsprofiel wordt gedeeltelijk verwijderd zodat enkel 3 vierkanten blijven staan die het buiten en binnenprofiel vasthouden.

- Het binnen profiel beschikt over 4 schroefkanalen van M8 waarin inox bouten van 30mm ingeschroefd worden om de voetplaat aan de baluster te bevestigen. De bovenzijde van dit profiel wordt afgedekt met een aluminium stop die hetzelfde kleur draagt als de balusters.

- Het buitenste profiel dient als drager van het glas en de regels. Het glas steunt op een aluminium glassteun en zit vast met epdm rubbers. Boven en onderzijde van het H-profiel zijn afgedekt met een passend aluminium stuk die het kleur draagt van de leuning.

- De leuning is voorzien van een handgreep uit buis 80/30/2.

- Hoekverbindingen : in verstek.

    - Oppervlaktebehandeling :

      - (ofwel) gemoffeld, klasse 2  (normale atmosfeer) volgens Qualicoat-label. 1 laag polyesterpoederlak. Ral kleur…..

      - (ofwel) gemoffeld, klasse 3 (agressieve atmosfeer) volgens Qualicoat-label. 1 laag epoxypoeder en 1 laag polyesterpoederlak. Ral kleur ……..

      - (ofwel) Natuurkleurig geanodiseerd, klasse 2  (normale atmosfeer) volgens Qualanod-label. Laagdikte min 15 micron.

      - (ofwel) Natuurkleurig geanodiseerd, klasse 3 (agressieve atmosfeer) volgens Qualanod-label. Laagdikte min 20 micron.

##### Uitvoering

      - De uitvoering van deze werken zijn volgens

        - (ofwel)  executie klasse 2 van eurocode 3.

        - (ofwel)  executie klasse 1 van eurocode 3.

      - De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd.

###### Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

    - Alle schroeven en bouten zijn minimum van A2 kwaliteit.

    - Toepassing

Zie www.maene.com/sentryglas

Keuze te bepalen door de voorschrijver.

Zie NBN EN 1991-1-4 ANB. Extreme stuwdruk invullen.

Het is belangrijk dat de ontwerper hier voorafgaand een studie gedaan heeft, betreffende: EPB, waterdichting, beton, enz…

De klant bepaald de executieklasse.